Ц – ЦСФ

цемент цинкосульфатный

с модифицирующими добавками

для временного пломбирования зубов

ТУ 9391-006-40151387-2001

Флакон с материалом перед вскрытием встряхните.

Необходимое количество материала поместите на стеклянную пластину и смешайте с дистиллированной водой в соотношении 2:1,  до получения однородной консистенции

При температуре +23ºС:

- рабочее время не менее 45 секунд,

- время твердения не более 6 минут.

Не рекомендуется использовать затвердевший  материал для повторного замешивания.

Прием пищи возможен через 2 часа.

Внимание!  Материал боится сырости.

Срок годности – 2 года.