# Инструкция по применению                                                                             _____________________________________________________________________________________________

«ФлоуКор ДУО»

материал композитный низкомодульный двойного отверждения

(для восстановления культи зуба)

ТУ 9391-024-40151387-2012

Назначение

Материал композитный низкомодульный двойного  отверждения «ФлоуКор ДУО» предназначен для восстановления культи зуба и фиксации штифтов.

Свойства

Композитный материал «ФлоуКор ДУО» обладает  высокой пластичностью и тиксотропностью, легко замешивается, обладает высокой прочностью, рентгеноконтрастностью,   способен затекать в поднутрения. Композитный материал состоит из универсальной пасты и каталитической пасты, которые содержатся в двухкамерном шприце. Эти пасты дозируются в соотношении 1:1, смешиваются  в специальном  смесителе автоматически  или  вручную. Материал отверждается светом с длиной волны 450 – 500 нм., прибором с плотностью потока не менее 600 w/см².

Рабочее время  3 минуты. Время отверждения композитного материала «ФлоуКор ДУО» без воздействия света не более 8 минут.

В состав набора входит адгезив двойного отверждения «ФлоуКор Дуо», состоящий из основной жидкости и каталитической жидкости (активатора химического процесса твердения). Время светового отверждения адгезива – 20 сек при воздействии светом длиной волны не менее 450-500нм. Время химического отверждения адгезива – не более 10 минут.

Способ применения

Восстановление культи зуба. После препарирования полость промыть, просушить, нанести гель для обработки зуба и протравить не более 20 сек., промыть водой в течении 20 сек., просушить, установить матрицу.

В кювете смешать в соотношении 1:1 адгезив-основную жидкость «ФлоуКор Дуо» и адгезив-каталитическую жидкость (активатор) «ФлоуКор Дуо». Время смешивания 10 сек. Внести в полость смешанную адгезивную систему с помощью аппликатора и втирать не менее 15 сек., подсушить воздухом не менее 10 сек., отвердить светом длиной волны не менее 450-500нм, в течение 20 сек. Обработанная поверхность должна быть блестящей, в противном случае процедуру нанесения адгезивной системы необходимо повторить.

Внести композитный материал «ФлоуКор ДУО», используя шприц со смесителем и насадкой. Насадку направить в полость и слегка нажать на поршень шприца, заполняя полость от дна вверх, не допуская попадания воздуха. Каждый участок конструкции отвердить светом в течение 30 сек. Коррекцию культи по форме, можно выполнить через 10 мин. ,п осле отверждения, инструментом для работы с композитными материалами.

При ручном замешивании материала: на блокнот для замешивания поместить универсальную и каталитическую пасты материала «ФлоуКор ДУО», слегка нажимая на шток шприца. Смешать полимерным шпателем в течении 20 секунд, после чего приступить к моделированию культи зуба.

Время моделирования не должно превышать 3 минут.

При фиксации штифтов материалом «ФлоуКор ДУО» необходимо после эндодонтического лечения отпрепарировать корневой канал под штифтовую конструкцию, протравить гелем для обработки зуба не менее 20 сек., промыть водой не менее 20 сек, подсушить, не пересушивая. Нанести и отвердить адгезивную систему «ФлоуКор ДУО» (см. выше) В подготовленный канал с помощью каналонаполнителя внести замешанный материал «ФлоуКор ДУО» и аккуратно разместить в нём подготовленный (обрезанный до нужной длины) штифт, придерживая, чтобы не произошло смещение штифта. Отвердить материал светом не менее 30 сек., после чего произвести моделирование культи зуба, и каждый участок конструкции отвердить светом в течение 30 сек.

Внимание! Необходимо избегать контакта с материалами содержащих эвгенол.

Хранение

Материал «ФлоуКор ДУО» хранится в упаковке предприятия изготовителя в  сухом, защищенном от прямого солнечного света помещении   при температуре:

от +12 до +24ºС – срок хранения 1 год.

от + 5 до + 12 С  -  срок хранения 2 года

ПРОИЗВЕДЕНО:
ЗАО "СтомаДент"
140070, Московская обл.,
пос. Томилино, ул. Гаршина, 11
Тел./факс: (495) 514-9346, тел.: (495) 514-9347, 48