# Инструкция по применению                                                                             _____________________________________________________________________________________________

«ТемпеЛайт»

временный пломбировочный

материал светового отверждения

ТУ 9391-019-40151387-2007

Свойства.

Материал пломбировочный временный светового отверждения «ТемпеЛайт» -  полимерный материал с высокой эластичностью, что позволяет удалить временную пломбу без применения вращающихся инструментов. Отверждается светом длиной волны 450-550 нм.

Назначение

Материал «ТемпеЛайт» предназначен для использования в терапевтической стоматологии:

- для временного пломбирования полостей зубов, особенно в случаях, когда стенки полости истончены,

- для временного пломбирования при  восстановлении полости вкладкой,  изготовленной непрямым методом,

- для временного пломбирования  при отсроченном лечении до 3 –х месяцев.

Способ применения:

Материал «ТемпеЛайт»  вносится в высушенную полость зуба одной порцией, не требует послойного внесения, отверждается  светом длиной волны 450-550 нм. Время отверждения  материала «ТемпеЛайт»   зависит от толщины слоя  материала для изготовления временной пломбы. Рекомендуемое время отверждения около 30 секунд. При закрытии глубоких полостей  (более 5 мм) время отверждения необходимо увеличить до 40 секунд. Временная пломба не должна входить в окклюзионный контакт. Материал после отверждения обладает высокой эластичностью и герметично закрывает полость. Временная пломба из материала «ТемпеЛайт»  удаляется из полости экскаватором или зондом без применения вращающихся инструментов.

Меры предосторожности:

Материал «ТемпеЛайт»  содержит уретановые и метакрилатные производные и может вызвать раздражение и аллергическую реакцию. В таких случаях от применения материала необходимо отказаться.

Хранение.

«ТемпеЛайт» выпускается в шприцах. Шприцы с материалом  должны быть закрыты сразу после использования. «ТемпеЛайт» необходимо хранить в защищенном от воздействия прямых солнечных лучей помещении при температуре + (5– 24)ºС.

Срок хранения 3 года.

ПРОИЗВЕДЕНО:

ЗАО "СтомаДент"

140070, Московская обл.,

пгт. Томилино, ул. Гаршина, 11,

тел./факс: (495) 514-9346,

тел.: (495) 514-9313, (495) 514-9347

www.stomadent.ru